附件2

2025年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏立柱）

质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数（件） | 抽样 样本数（件） | 按GB/T31439.1-2015、GB/T31439.2-2015判定 |  |  | 按JDCC003-2024判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 （件） | 不合格样本数 （件） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 北京市承平高速公路北京段首发梁厂 | 250 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 河北省石太改扩建工程南绕城互通 | 450 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 中吉智能交通设施有限公司 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 河北省衡昔高速公路赵县至赞皇（冀晋界）ZT4合同K52+200处 | 300 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县昌泰交通设施有限公司 | 石家庄路恒交通设施技术开发有限公司 | 河北省G105北京至澳门公路K64+994至K179+286段交通安全设施精细化提升工程仇庄镇库房 | 693 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强交通集团有限公司 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 河北省秦唐高速公路唐山段ZT5标K27左幅 | 340 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县润丰新材料有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 河北省秦唐高速公路唐山段ZT3标K9+000右侧 | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县众达交通设施有限公司 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 河北省G338孟村南皮界至南皮县黄家洼段改建工程一标段K88+700处 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县辰钢交通设施有限公司 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 河北省S341德州至昔阳公路獐獏乡至岗底段改建工程二标段K17+500处 | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县川金路桥工程有限公司 | 中建路桥集团有限公司 | 河北省S341德州至昔阳公路獐獏乡至岗底段改建工程一标段赵沟村库房 | 440 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 辽宁省本集高速公路本桓（辽吉界）段2号拌合站 | 779 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 抚顺县公路工程处 | 辽宁省福顺满乡文旅路二标段K163+000处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县宇阳交通设施有限公司 | 抚顺顺通公路工程有限公司 | 辽宁省福顺满乡文旅路三标段K117+500处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 馆陶县金晟金属有限公司 | 沈阳众磊道桥有限公司 | 辽宁省通武线黄旗堡村 | 900 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 馆陶县昆胜金属有限公司 | 沈阳市公路建设股份有限公司 | 辽宁省十灯线张家屯镇 | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 中铁（吉林）北方工业有限公司 | 吉林省祥润交通工程有限公司 | 吉林省长春都市圈西环高速公路交安项目部材料库房 | 259 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 中铁（吉林）北方工业有限公司 | 吉林省祥润交通工程有限公司 | 吉林省长春都市圈西环高速公路交安项目部材料库房 | 266 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 黑龙江省交投工程科技产业园有限公司 | 哈尔滨交研交通工程有限责任公司 | 黑龙江省G1111鹤哈高速公路鹤岗至苔青段E4工区 | 3600 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 龙建科工（黑龙江）有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省G1111鹤哈高速公路苔青至伊春段JA1工区 | 1250 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 哈尔滨交研交通工程有限责任公司 | 黑龙江省铁科高速公路凤阳至方正段通河县 | 1900 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏华路交通发展有限公司 | 江苏省江靖隧道南接线靖江市城北园区纬二路89号 | 256 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强交通集团有限公司 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 浙江省柯诸高速公路第JA01标段项目部仓库 | 266 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强交通集团有限公司 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 浙江省瑞苍高速公路平阳县麻步互通 | 450 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县长圣交通设施有限公司 | 中铁大桥局集团有限公司 | 安徽省G3铜陵长江公铁大桥梁厂 | 720 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 安徽省S14滁合高速公路滁州段K16+450左幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县众达交通设施有限公司 | 安徽交控工程集团有限公司 | 安徽省天天高速公路无为至安庆段K47+000处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 安徽省合周高速公路颍临段01标K21+400处 | 980 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 江苏平山交通设施有限公司 | 安徽省合周高速公路颍临段02标收费站 | 280 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 保利长大工程有限公司 | 安徽省五蒙高速公路07标板桥集南互通AK0+260处 | 350 | 20 | 19 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县新星交通设施工程有限公司 | 安徽交控工程集团有限公司 | 安徽省太蕲高速公路安徽段K43+600处 | 620 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 安徽省G4222和襄高速公路六安段1标K60+300处 | 4200 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 安徽省G4222和襄高速公路六安段2标东淠河特大桥钢筋加工厂 | 600 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 安徽省淮桐高速公路淮南段01标K21+300处 | 760 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏无锡交通设施有限公司 | 安徽省徐淮阜高速公路亳州段K28+300处 | 540 | 20 | 19 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 山东省路桥集团有限公司 | 安徽省亳蒙高速公路涡阳至蒙城段JA02标 | 256 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 安徽建工集团智能绿色制造有限公司 | 安徽建工集团股份有限公司 | 安徽省宣东高速公路泾县至青阳界段K10+000处 | 923 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天创新材料科技有限公司 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 安徽省G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段JA02标K938+000处 | 320 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 陕西路桥集团有限公司 | 福建省宁上高速公路霞浦至福安段B1合同段天岐岭隧道 | 864 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 江西省昌金改扩建工程SSZ3标1号综合场站 | 296 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏三安交通发展有限公司 | 江西省梨东改扩建项目JT1标材料仓库 | 266 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东高速交通设施有限公司 | 山东省路桥集团有限公司 | 山东省临滕高速公路交安二标探沂镇料场 | 272 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 德达交通建设发展集团有限公司 | 山东省高德高速公路商平段K45+800处 | 576 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南通兴高速公路工程有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 河南省安罗高速公路原郑段兰原互通匝道处 | 850 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南通兴高速公路工程有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 河南省卢洛高速公路YK99+416-YK100+167右幅、ZK103+349-ZK103+701左幅 | 290 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县慧晟复合材料有限公司 | 湖南省通衢兴路建设有限公司 | 湖南省S201平江县虹桥至加义公路改建工程K25+500路基右侧 | 370 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县正祥交通设施有限公司 | 岳阳路桥集团有限公司/上海城建市政工程（集团）有限公司/岳阳市交通公路工程建设有限公司（联合体） | 湖南省S506屈湘公路一期工程施工项目部材料仓库 | 740 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南省G59呼北高速新化至新宁高速公路K35+500右幅 | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县捌千里交通设施有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司/中国建筑第五工程局有限公司（联合体） | 湖南省岳阳长江经济带炼化一体化公路（荆竹-南太）项目部仓库 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 湖南省高速公路集团有限公司/湖南高速建设工程有限公司（联合体） | 湖南省G4京港澳高速公路耒阳大市至宜章（湘粤界）段永兴堆场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南省城龙高速公路工程K29仓库 | 592 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 广东省阳信高速公路LM1标1#沥青站交安材料仓库 | 462 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东得邦电力设备有限公司 | 中国十九冶集团有限公司 | 重庆市渝湘复线高速公路（武道段）石桥服务区 | 672 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 贵州路桥集团有限公司 | 重庆市奉建高速公路长安收费站料场 | 258 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川路桥交通工程有限公司 | 四川省铜资高速公路马鞍镇 | 291 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川蜀道建设工程有限公司 | 四川省泸石高速公路得妥镇 | 1648 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 贵州省贵安高速公路交安1标观山湖收费站 | 285 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 贵州桥梁集团股份有限公司 | 贵州省贵平高速公路交安4标者密收费站 | 893 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 重庆金路交通工程有限责任公司 | 贵州省乌长高速公路暗流互通 | 5500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 贵州省纳赫高速公路一标干河沟钢筋加工厂 | 320 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 贵州桥梁建设集团有限公司 | 贵州省纳晴高速公路纳雍西收费站 | 544 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 云南省交通科学研究院有限公司/云南云岭高速公路交通科技有限公司（联合体） | 云南省大保高速公路老营至板桥段改线工程板桥收费站仓库 | 931 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 陕西省延安东绕城高速公路施工现场K37+230处 | 256 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县通泰交通设施有限公司 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 陕西省延安东绕城高速公路施工现场K5+500处 | 930 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 陕西交控交通工程有限公司 | 陕西省安岚高速公路施工现场K48+300处 | 2000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 陕西交控交通工程有限公司 | 陕西省安岚高速公路K48+300处 | 550 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 宁夏国运铁建高新材料科技有限公司 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 陕西省眉太高速公路K65+845处 | 5740 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 甘肃省G309线合水（老城）至西峰段公路项目K30交通产品库房 | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 甘肃省武仙高速公路交安1标施工现场 | 352 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施责任有限公司 | 甘肃省丰马一级公路交安2标交通产品存放区 | 288 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 甘肃省庆阳过境段施工总承包第二分部交通产品库房 | 288 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 甘肃省连霍高速公路清忠段LHQZ-ZB1-7交通产品库房 | 250 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东轩腾交通工程有限公司 | 中交一公局第六工程有限公司 | 青海省G347线玛沁经昌麻河至花石峡段公路改造工程MHSG-3标K102+300拌合站 | 264 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 青海省S220线建设桥至下红科（青川界）段公路改建工程JXTJ-3标K101+300拌合站 | 255 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 青海省果洛公路工程建设有限公司 | 青海省同赛公路K181+000材料厂 | 256 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 青海省湟源公路工程建设有限公司 | 青海省大清公路K7+500右幅 | 272 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 宁夏回族自治区国道338线中孟段公路第一合同段项目部库房 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县鑫亚交通设施有限公司 | 中铁二十局国道318改建项目部 | 西藏自治区国道318线竹林公路然乌段K3855+735.416～K3857+036 | 800 | 20 | 9 | 11 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
| 注： 1.GB/T31439.1-2015《波形梁钢护栏第1部分：两波形梁钢护栏》； 2.GB/T31439.2-2015《波形梁钢护栏第2部分：三波形梁钢护栏》； 3.JDCC003-2024《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |