附件5

2025年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏拼接螺栓）

质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数（套） | 抽样样本数（套） | 按标准GB/T31439.1-2015、GB/T31439.2-2015判定 |  |  | 按JDCC003-2024判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 （套） | 不合格样本数 （套） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 中吉智能交通设施有限公司 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 河北省衡昔高速公路赵县至赞皇（冀晋界）ZT2-3合同2号梁场 | 1200 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市兆基交通设施有限公司 | 石家庄路恒交通设施技术开发有限公司 | 河北省G105北京至澳门公路K64+994至K179+286段交通安全设施精细化提升工程仇庄镇库房 | 800 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 宜邦机械科技（邯郸市）有限公司 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 河北省秦唐高速公路唐山段ZT5标K27左幅 | 1000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路悦交通设施有限公司 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 河北省衡德高速公路改扩建工程交安二分部项目部库房 | 800 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县昌润交通设施有限公司 | 沈阳市新民路桥建设有限公司 | 辽宁省丹霍线车屯村 | 4000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 哈尔滨交研交通工程有限责任公司 | 黑龙江省G1111鹤哈高速公路鹤岗至苔青段E4工区 | 40000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 浙江省柯诸高速公路第JA01标段项目部仓库 | 1250 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 浙江省瑞苍高速公路平阳县麻步互通 | 2750 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 陕西路桥集团有限公司 | 福建省宁上高速公路霞浦至福安段B1合同段仓库 | 3500 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北中道公路安全设施有限公司 | 山东省路桥集团有限公司 | 山东省临滕高速公路交安二标探沂镇料场 | 360 | 48 | 39 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天辰交通安全设施有限公司 | 菏泽牡丹路桥工程有限公司 | 山东省郓鄄高速公路二标交安分部仓库 | 750 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南通兴高速公路工程有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 河南省安罗高速公路原郑段原阳仓库 | 6500 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市永年区正德紧固件有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 河南省卢洛高速公路1号加工场仓库 | 860 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市兆基交通设施有限公司 | 湖南省通衢兴路建设有限公司 | 湖南省S201平江县虹桥至加义公路改建工程K25+500路基右侧 | 9100 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县正祥交通设施有限公司 | 岳阳路桥集团有限公司/上海城建市政工程（集团）有限公司/岳阳市交通公路工程建设有限公司（联合体） | 湖南省S506屈湘公路一期工程施工项目部材料仓库 | 6110 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县捌千里交通设施有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司/中国建筑第五工程局有限公司（联合体） | 湖南省岳阳长江经济带炼化一体化公路（荆竹-南太）项目部仓库 | 10000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县润达交通设施有限公司 | 湖南省高速公路集团有限公司/湖南高速建设工程有限公司（联合体） | 湖南省G4京港澳高速公路耒阳大市至宜章（湘粤界）段改扩建工程永兴堆场 | 10000 | 48 | 39 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 冠县润达交通设施有限公司 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南省城龙高速公路工程K29仓库 | 1500 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市伟达紧固件制造有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 广东省阳信高速公路LM1标1#沥青站交安材料仓库 | 3000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市睿达交通设施有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省G98环岛高速公路洋浦互通立交改造工程项目部仓库 | 2000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 贵州路桥集团有限公司 | 重庆市奉建高速公路长安收费站料场 | 3000 | 48 | 38 | 2 | 防腐层外观、整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 河北中道公路安全设施有限公司 | 四川路桥交通工程有限公司 | 四川省铜资高速公路马鞍镇 | 400 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川蜀道建设工程有限公司 | 四川省泸石高速公路得妥镇 | 12868 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北中道公路安全设施有限公司 | 重庆金路交通工程有限责任公司 | 贵州省乌长高速公路暗流互通 | 25000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 贵州省纳赫高速公路一标干河沟钢筋加工厂 | 300 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 贵州纳晴高速公路纳雍西收费站 | 1560 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 云南省交通科学研究院有限公司/云南云岭高速公路交通科技有限公司（联合体） | 云南省大保高速公路老营至板桥段改线工程板桥收费站仓库 | 10000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天辰交通安全设施有限公司 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 陕西省眉太高速公路MTJDJA4标中心库房 | 10000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | 陕西省西兴高速公路改扩建工程交安分部仓库 | 9416 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 甘肃省G309线合水（老城）至西峰段公路项目K30交通产品库房 | 9600 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县众立交通科技有限公司 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 甘肃省武仙高速公路交安1标施工现场 | 21600 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施责任有限公司 | 甘肃省丰马一级公路交安2标交通产品存放区 | 10000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 青海省湟源公路工程建设有限公司 | 青海省G347线玛沁经昌麻河至花石峡段公路改造工程MHSG-1标K26+600库房 | 2500 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市永年区鸿哲交通设施有限公司 | 中交二公局第四工程有限公司 | 青海省S220线建设桥至下红科（青川界）段公路改建工程JXTJ-1标K14+200拌合站 | 750 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县恒良管业有限公司 | 青海省兴利公路工程建设有限公司 | 青海省同赛公路河玛拌合站材料厂K123+000处 | 10000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县恒良管业有限公司 | 青海省湟源公路工程建设有限公司 | 青海省大清公路K7+600-K7+800处 | 9000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路悦交通设施有限公司 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 宁夏回族自治区国道338线中孟段公路第一合同段钢筋棚 | 10000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 馆陶县昆胜金属有限公司 | 沈阳市公路建设股份有限公司 | 辽宁省十灯线张家屯镇 | 1200 | 48 | 8 | 32 | 整体抗拉荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 山东得邦电力设备有限公司 | 中国十九冶集团有限公司 | 重庆市渝湘复线高速公路（武道段）香龙隧道K20+476处 | 2400 | 48 | 8 | 32 | 防腐层外观 | 不合格 | / | / |
|  | 邯郸亿哲金属制品有限公司 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 陕西省延安东绕城高速公路一标YK5+500处 | 1270 | 48 | 8 | 32 | 防腐层外观 | 不合格 | / | / |
|  | 河北鑫晖达交通设施有限公司 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 陕西省延安东绕城高速公路二标YK45+620处 | 5000 | 48 | 8 | 32 | 防腐层外观、 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
| 注： 1.GB/T31439.1-2015《波形梁钢护栏第1部分：两波形梁钢护栏》； 2.GB/T31439.2-2015《波形梁钢护栏第2部分：三波形梁钢护栏》； 3.JDCC003-2024《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |