附件7

2025年度交通运输行业产品（轮廓标）

质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数(只) | 抽样 样本数(只) | 按标准GB/T24970-2020判定 |  |  | 按实施规范JDCC2023-29判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 （只） | 不合格样本数 （只） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 霸州市翼特思五金制品有限公司 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 河北省衡昔高速公路赵县至赞皇（冀晋界）ZT2-3合同2号梁场 | 60 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北腾程环保设备有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 河北省秦唐高速公路唐山段ZT3标K9+800右侧 | 60 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北腾程环保设备有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 河北省秦唐高速公路唐山段ZT3标K9+800右侧 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 南京通洋交通设施设备有限公司 | 江苏华路交通发展有限公司 | 江苏省江靖隧道南接线靖江市城北园区纬二路89号 | 300 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 常州鑫之海交通科技有限公司 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 江苏省江靖隧道南接线江阴市八房村仓库 | 600 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 霸州市铭泰安防科技有限公司 | 江西省交通工程集团有限公司 | 江西省樟吉高速公路改扩建项目A5标库房 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 长沙市瑞路交通设施有限公司 | 中国十九冶集团有限公司 | 重庆市渝湘复线高速公路香龙隧道 | 200 | 19 | 19 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 霸州市路富德交通设施有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 四川省铜资高速公路TJ2标2#拌合站 | 26 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 成都大信智慧交通科技有限公司 | 四川蜀道建设工程有限公司 | 四川省泸石高速公路得妥镇 | 34 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 成都大信智慧交通科技有限公司 | 四川蜀道建设工程有限公司 | 四川省泸石高速公路得妥镇 | 38 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 霸州市铭泰安防科技有限公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 贵州省纳赫高速公路一标干河沟钢筋加工厂 | 32 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 霸州市铭泰安防科技有限公司 | 重庆金路交通工程有限责任公司 | 贵州省乌长高速公路卫城镇七里半村 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 道明光学股份有限公司 | 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 | 陕西省眉太高速公路MTJDJA1标仓库 | 1900 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 道明光学股份有限公司 | 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 | 陕西省眉太高速公路MTJDJA1标仓库 | 1890 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 霸州市铭博科技有限公司 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区G30连霍高速公路哈吐段改扩建工程6标综合场站 | 1815 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东燕青交通设施有限公司 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区G219线喀哈吉公路建设项目4标库房 | 901 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 霸州市铭泰安防科技有限公司 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 陕西省延安东绕城高速公路二标混凝土拌合站 | 240 | 25 | 0 | 25 | 色度性能(逆反射材料夜间色)、 发光强度系数、 反射器的密封性能 | 不合格 | / | / |
|  | 霸州市正岳交通设施有限公司 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 宁夏回族自治区国道338线中孟段公路第一合同段项目部库房 | 1000 | 32 | 0 | 32 | 发光强度系数、反射器的密封性能 | 不合格 | / | / |
| 注： 1.GB/T24970-2020《轮廓标》； 2.JDCC2023-29《附着式轮廓标产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |