附件4

2025年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏托架）

质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数（件） | 抽样样本数（件） | 按GB/T31439.1-2015、GB/T31439.2-2015判定 |  |  | 按JDCC003-2024判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 （件） | 不合格样本数 （件） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 冷水江天宝交通设施有限公司 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南省G59呼北高速新化至新宁高速公路K35+500右幅路基处 | 300 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 青海省S220线建设桥至下红科（青川界）段公路改建工程JXTJ-3标K101+300拌合站 | 860 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 抚顺县公路工程处 | 辽宁省福顺满乡文旅路二标段K163+000处 | 1000 | 20 | 1 | 19 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 山东冠县昌润交通设施有限公司 | 沈阳市新民路桥建设有限公司 | 辽宁省丹霍线车屯村 | 260 | 20 | 0 | 20 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 山东冠县鑫亚交通设施有限公司 | 中铁二十局国道318改建项目部 | 西藏自治区国道318线竹林公路然乌段K3855+735.416～K3857+036 | 350 | 20 | 0 | 20 | 防腐层外观、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
| 注： 1.GB/T31439.1-2015《波形梁钢护栏第1部分：两波形梁钢护栏》； 2.GB/T31439.2-2015《波形梁钢护栏第2部分：三波形梁钢护栏》； 3.JDCC003-2024《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |