附件6

2025年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏连接螺栓）

质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数（套） | 抽样样本数（套） | 按GB/T31439.1-2015、GB/T31439.2-2015判定 |  |  | 按JDCC003-2024判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 （套） | 不合格样本数 （套） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 中吉智能交通设施有限公司 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 河北省衡昔高速公路赵县至赞皇（冀晋界）ZT2-3合同2号梁场 | 1300 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 辽宁省本集高速公路本桓（辽吉界）段2号拌合站 | 1000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县宇阳交通设施有限公司 | 抚顺顺通公路工程有限公司 | 辽宁省福顺满乡文旅路三标段K117+500处 | 1120 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 馆陶县昆胜金属有限公司 | 沈阳市公路建设股份有限公司 | 辽宁省十灯线张家屯镇 | 400 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 江苏华路交通发展有限公司 | 江苏省江靖隧道南接线靖江市城北园区纬二路89号 | 320 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 宜邦机械科技（邯郸市）有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 江西省昌金改扩建工程SSZ3标1号综合场站 | 1650 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天望交通设施有限公司 | 江苏三安交通发展有限公司 | 江西省梨东改扩建项目JT1标材料仓库 | 1000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市兆基交通设施有限公司 | 湖南省通衢兴路建设有限公司 | 湖南省S201平江县虹桥至加义公路改建工程K25+500路基右侧 | 2500 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冷水江天宝交通设施有限公司 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南省G59呼北高速公路新化至新宁高速公路K35+500右幅路基处 | 1500 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县捌千里交通设施有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司/中国建筑第五工程局有限公司（联合体） | 湖南省岳阳长江经济带炼化一体化公路（荆竹-南太）项目部仓库 | 10000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县润达交通设施有限公司 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南省城龙高速公路工程K29仓库 | 1500 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天辰交通安全设施有限公司 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 陕西省眉太高速公路MTJDJA4标中心库房 | 10000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | 陕西省西兴高速公路改扩建工程交安分部仓库 | 2734 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路悦交通设施有限公司 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 宁夏回族自治区国道338线中孟段公路第一合同段钢筋棚 | 2605 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路悦交通设施有限公司 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 宁夏回族自治区国道338线中孟段公路第一合同段钢筋棚 | 1300 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东得邦电力设备有限公司 | 中国十九冶集团有限公司 | 重庆市渝湘复线高速公路（武道段）香龙隧道K20+476处 | 2250 | 48 | 8 | 32 | 防腐层外观 | 不合格 | / | / |
|  | 河北鑫晖达交通设施有限公司 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 陕西省延安东绕城高速公路二标ZK46+320处 | 420 | 48 | 8 | 32 | 防腐层外观、防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 邯郸亿哲金属制品有限公司 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 陕西省延安东绕城高速公路一标YK5+500处 | 260 | 48 | 8 | 32 | 防腐层外观、防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
| 注： 1.GB/T31439.1-2015《波形梁钢护栏第1部分：两波形梁钢护栏》； 2.GB/T31439.2-2015《波形梁钢护栏第2部分：三波形梁钢护栏》； 3.JDCC003-2024《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |