附件8

2025年度交通运输行业产品（路面标线用玻璃珠）

质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（袋） | 抽样样本数（组） | 按标准GB/T24722-2020判定 |  |  | 按JDCC037-2024判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 廊坊岳杰玻璃制品有限公司 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 河北省石太改扩建工程天长镇库房 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 河北省G18荣乌高速公路沧州段改扩建工程中欧产业园4号仓库 | 25 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 廊坊市路美玻璃制品有限公司 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 河北省衡昔高速公路赵县至赞皇（冀晋界）ZT4合同段K52+200处 | 15 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 锦州金光交通设施材料有限公司 | 石家庄路恒交通设施技术开发有限公司 | 河北省G106北京至广州公路K73+900至K92+560段交通安全设施精细化提升工程霸州镇库房 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北兄弟路标科技有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 河北省秦唐高速公路唐山段ZT3标甄庄村库房 | 10 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 保定亿路达交通设施有限公司 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 河北省秦唐高速公路唐山段ZT5标晒甲屯村库房 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东中启交通设施有限公司 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 河北省G338孟村南皮界至南皮县黄家洼段改建工程一标段项目部库房 | 11 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 锦州金光交通设施材料有限公司 | 朝阳安信公路工程有限公司 | 辽宁省宝锦线修复养护工程K56+650处 | 6 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 锦州金光交通设施材料有限公司 | 大连力和公路工程有限公司 | 辽宁省东张线K211处 | 120 | 12 | 12 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 锦州金光交通设施材料有限公司 | 黑龙江农垦建工路桥有限公司 | 黑龙江省北漠高速公路五大连池至嫩江段讷河市红五月农场 | 15 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 龙建路桥股份有限公司 | 黑龙江省兰民公路项目安达大同界至大兴段大庆市八井子村库房 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江天诚交通科技股份有限公司 | 江苏华路交通发展有限公司 | 江苏省江靖隧道南接线靖江市城北园区纬二路89号 | 15 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 江苏省江靖隧道南接线江阴市八房村仓库 | 15 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 安徽智路交通建设有限公司 | 浙江省柯诸高速公路第JA03标段项目部 | 26 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 福建省武沙高速公路三明段A9合同段仓库 | 19 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 江西省交通工程集团有限公司 | 江西省梨东改扩建项目SSZ标综合场站 | 9 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 永清县冀北兴国玻璃制品有限公司 | 菏泽牡丹路桥工程有限公司 | 山东省郓鄄高速公路二标交安分部仓库 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 德达交通建设发展集团有限公司 | 山东省高德高速公路商平段S323省道3号场站 | 60 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东高速交通科技有限公司 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南省城龙高速公路项目丹口互通标线材料仓库 | 60 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 中铁二局集团有限公司 | 广东省阳信高速公路LM1标1#沥青站玻璃珠仓库 | 120 | 12 | 12 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 成都大信智慧交通科技有限公司 | 中国十九冶集团有限公司 | 重庆市渝湘复线高速公路（武道段）石桥服务区 | 4 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 四川鑫环球科技有限公司 | 四川路桥交通工程有限公司 | 四川省铜资高速公路马鞍镇 | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 安徽拓力工程材料科技有限公司 | 四川蜀道建设工程有限公司 | 四川省泸石高速公路繁荣村交安项目部库房 | 8 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 贵州省纳赫高速公路一标干河沟钢筋加工厂 | 5 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 重庆金路交通工程有限责任公司 | 贵州省乌长高速公路卫城镇七里半村一号 | 4 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 绵阳光耀新材料有限责任公司 | 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 | 陕西省眉太高速公路MTJDJA1标仓库 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 青海威远路桥有限责任公司 | 青海省G347线玛沁经昌麻河至花石峡段公路改造工程MHSG-4标K103+400拌合站 | 17 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 四川兄弟路标科技有限公司 | 青海省湟源公路工程建设有限公司 | 青海省大清公路K3左侧服务区处 | 14 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 锦州金光交通设施材料有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 新疆维吾尔自治区第二师G0711高速公路互通-21团-26团公路第一合同段项目部 | 5 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南三艾斯交通科技股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 青海省S220线建设桥至下红科（青川界）段公路改建工程JXTJ-2标K56+200处拌合站库房 | 4 | 3 | 0 | 3 | 粒径分布 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
| 注： 1.GB/T24722-2020《路面标线用玻璃珠》； 2.JDCC037-2024《路面标线用玻璃珠产品质量监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |