附件11

2025年度交通运输行业产品（塑料土工格栅）

质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数(平米) | 抽样 样本数（组） | 按GB/T17689-2008、实施细则注判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 安平县冀中塑料平网厂 | 中建海峡建设发展有限公司 | 天津市宝武公路项目部仓库 | 6000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东路烨无纺布有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 河北省G338五龙堂至富镇段改建工程一标段项目部库房 | 2100 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东连众工程材料有限公司 | 中星路桥工程有限公司泊头分公司 | 河北省G338五龙堂至富镇段改建工程二标段项目部库房 | 1800 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 泰安正泽工程材料有限公司 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | 河北省G338五龙堂至富镇段改建工程三标段项目部库房 | 1500 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水润泰工程材料有限公司 | 汇通建设集团股份有限公司 | 河北省京哈高速公路九门口复线河北段三标1号钢筋加工场 | 2000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东中明工程材料有限公司 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 河北省京哈高速公路九门口复线河北段四标梁场 | 1600 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 泰安鼎信新材料有限公司 | 中铁大桥局集团有限公司 | 吉林省松长高速公路02工区1#站库房 | 4500 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 肥城亿昌工程材料有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 上海市浦星公路6标 | 2000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 上海学帆环保科技有限公司 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市浦星公路4标 | 1000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 肥城畅源工程材料有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司/安徽路达公路工程有限责任公司(联合体) | 安徽省S22天天高速公路安庆至潜山段YQB1标水泥混凝土拌合站仓库 | 2700 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东方正工程材料有限公司 | 中铁八局集团有限公司 | 江西省通铜高速公路项目T5标1#拌和站 | 1500 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 山东省济临高速公路齐临一标2#综合场站 | 2000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水丰源土工材料有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 湖北省十巫高速公路溢水至镇坪段SWYZ-2标 | 1000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 中交建筑集团有限公司 | 湖北省十巫高速公路溢水至镇坪段SWYZ-5标 | 2000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东锐宸工程材料有限公司 | 岳阳路桥集团有限公司/上海城建市政工程（集团）有限公司/岳阳市交通公路工程建设有限公司（联合体） | 湖南省S506屈湘公路一期工程施工项目部材料仓库 | 250 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 云南东欣土工材料制造有限公司 | 安顺公路建设养护有限公司 | 贵州省G321青普公路改扩建工程现场 | 1200 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 云南东欣土工材料制造有限公司 | 安顺公路建设养护有限公司 | 贵州省G321青普公路改扩建工程K9+300施工项目部 | 200 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东方正工程材料有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 云南省大保高速公路老营至板桥段改线工程中铁四局搅拌站 | 1200 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 仪征市众威无纺材料有限公司 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 甘肃省华二一级公路第一总包部交通产品材料库房 | 10000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏泓能防水材料有限公司 | 甘肃恒通路桥工程有限公司 | 甘肃省华二一级公路总包部EPC4标3号拌合站库房 | 12000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 四川汇德百川新材料科技有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 甘肃省华二一级公路总包部项目部材料库房 | 10000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 仪征市恒盈土工材料有限公司 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 甘肃省华二一级公路第二总包部钢筋加工场 | 10000 | 1 | 合格 | / | / | / |
| 注： 1.GB/T17689-2008《土工合成材料塑料土工格栅》； 2.《土工合成材料塑料土工格栅产品质量监督抽查实施细则（2025年修订）》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |